Cosray Colored Coloron 89HY1

INCI Name:    Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide, Silica, Red 40 Al Lake , Yellow 5 Al  Lake

Chemical Composition:                                                                                                      Test method

Calcium Aluminum Borosilicate           42.0-58.0%                                                      CLRTM -51

TiO2                                                                11.0-15.0%                                                     CLRTM -48

SnO2                                                               ≤1.0%                                                            CLRTM -48

SiO2                                                               20.0-25.0%                                                   CLRTM -48

FD＆C Yellow 5 Al Lake                             10.0-14.0%                                                       CLRTM -48

FD＆C Red 40 Al Lake                                1.0-3.0%                                                           CLRTM -48

Appearance:                                           Yellow Green-Lilac                                               CLRTM -52

Odor:                                                         Odorless                                                              CLRTM-53

Particle Size:                                             10-125um                                                           CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-9.0                                                         CLRTM -45

Oil Absorption:                                            50-90g/100g                                                    CLRTM -46

Density                                                          2.3-2.8 g/cm3                                                   CLRTM -47

Microbiology:                                              <100 cfu/g                                                       CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                       CLRTM -55

As                                                                <3ppm

Pb                                                              <10ppm

Hg                                                                <1ppm

Cd                                                               <5ppm

Cr                                                              <100ppm

Ni                                                              <200ppm