| ## ZT1203 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INCI Name: Mica,Titanium Dioxide and tin oxide |  |  |
| ## Chemical Composition: |  | ## Test method |
| ## Mica： | 47.0-59.0% | ## TZTM-51 |
| ## TiO2： | 41.0-52.0% | ## TZTM-48 |
| ## SnO2： | ## ≤1% | ## TZTM-48 |
| Appearance: | Silver white | TZTM-52 |
| ## Odor: | Odorless | ## TZTM-53 |
| ## Particle Size | 1-10µm |  |
| Dendity: | 2.9-3.6g/cm3 | ## TZTM-47 |
| ## PH –Value(10%aqueous | 4.0-11.0 | ## TZTM-45 |
| ## Suspension): |  |  |
| ## Oil Absorption | 50-90g/100g | ## TZTM-46 |
| ## Microbiology: | <100 cfu/g | ## TZTM-54 |

Website:  http://www.zsztyl.com      E-mail: zhongtaiyanliao@163.com