Cosray Super Gold

(Code: 2001C)

INCI Name:                                               Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Mica                                                                    52.2-62.0%                                          CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                                       38.0-47.0%                                          CLRTM -48

SnO2                                                                     ≤0.8%                                               CLRTM -48

Appearance:                                                    Interference Golden                             CLRTM -52

Odor:                                                                 Odorless                                               CLRTM -53

Particle Size:                                                      10-60μm                                              CLRTM -42

Median size(D50):                                             18.0-28.0μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):             4.0-11.0                                               CLRTM-45

Oil Absorption:                                                 50.0-75.0g/100g                                   CLRTM -46

Density                                                                   2.9-3.5g/cm3                                           CLRTM -47

Microbiology:                                                  <100 cfu/g                                             CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                         <3ppm

Pb                                                                        <10ppm

Hg                                                                       <1ppm

Sb                                                                       <2ppm

Cd                                                                      <1ppm

Zn                                                                      <50ppm