Cosray Sparkle White

(Code: 1003C)

INCI Name:                                           Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                       Test method

Mica                                                          78.0-89.0%                                                          CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                             11.0-21.0%                                                          CLRTM -48

SnO2                                                            ≤1.0%                                                              CLRTM -48

Appearance:                                            Silver white                                                          CLRTM -52

Odor:                                                        Odorless                                                               CLRTM-53

Particle Size:                                           10-125μm                                                              CLRTM -42

Median size(D50):                                  58-82μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):  4.0-11.0                                                                 CLRTM -45

Oil Absorption:                                      65.0-110.0g/100g                                                  CLRTM -46

Density                                                    2.6-3.2g/cm3                                                         CLRTM -47

Microbiology:                                         <100 cfu/g                                                            CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                      CLRTM -55

As                                                                <3ppm

Pb                                                               <10ppm

Hg                                                               <1ppm

Sb                                                                <2ppm

Cd                                                               <1ppm

Zn                                                              <50ppm